Реферат

Тема: Производство гипса

Написал Поникаровских А.

Волгоград 2003

Технология производства гипса

Производство строительного гипса из плотных гипсовых пород, складывается из трех основных операций.

- Дробление гипсового камня.

- Помола.

- Сушки и обжига.

На завод гипсовый камень обычно попадает виде кусков размером 300-500 мм. , что вызывает необходимость его дробления.

Гипсовый камень попадает на ленточный конвеер который доставляет до     мельнице (щековый и молотковый дробилки).

С начало осуществляют первичное дробление до кусков размером 30-50мм. , а позже дробление в крупу с размерами 0-15мм. В последние время предпочитают дробление гипсового камня в одну стадию, используя крупные молотковые дробилки.

Гипсовою щебенку превращают в порошок в роликомаятниковых и др. мельницах.

Так как помол влажного гипсового камня затруднителен, то обычно эту операцию совмещают с сушкой. Для этого в мельницу подают отходящие из гипсовых котлов дымовые газы ( t 300-400С) также осуществляют выдачу из мельнице измельченного и просушенного материала. Изменяя скорость этих газов можно регулировать тонкость измельчения гипса. Чем больше будет скорость потока тем грубее исходный материал и на оборот.

Гипсовый порошок из газа пылевой смеси выделяют в пыле очистительные системы. От эффекта работы пылеосадительных устройств зависят санитарные условия и производственные потери. Поэтому на заводы ставят многоступенчатые системы очистки.

Загрузка котла сырым гипсом производится винтовым конвеером. Пары воды удаляют через трубы. После варки двуводный гипс переходит в полуводный гипс. Гипс обжигают при  t 130-160С в течении 1-3ч.Полученный полуводный гипс из котлов выпускают в бункер.

При охлаждение происходит некоторое выравнивание модификационного состава обожженного продукта остывающий в ней двуводный гипс постепенно за счет физического тепла переходит в полуводный гипс, а полностью дегидратированные продукты снова обводняются и также превращаются в полугидрат.

Из бункеров выдерживания охлажденный гипс отправляют на склад готовой продукции.

Гипс (от греч. gypsos – мел, известь) – минерал, водный сульфат кальция. Чистый гипс бесцветен и прозрачен, при наличии примесей имеет серую, желтоватую, розовую, бурую и другие окраски.

Гипс используют для изготовления вяжущих материалов, внутренних отделочных работ, гипсования почвы, в медицине. Его по праву ценили и ценят за быстрый набор прочности, архитектурную выразительность и высокие теплотехнические и звукоизоляционные свойства. Это негорючий и огнестойкий материал, не имеет запаха и является  безвредным для здоровья. Это самый экологически чистый материал из любых других.

Недостатками изделий из гипса ранее были хрупкость и гигроскопичность, но современные технологии позволили придать материалам на основе гипсовых вяжущих достаточную прочность и водостойкость. В данном производстве используется технология молекулярного уплотнения вещества, при которой гипс приобретает особые свойства - становится очень прочным и перестает пачкаться. Ни каких особых присадок, компонентов и включений не требуется. Благодаря применяемому способу формовки достигается значительное уплотнение внутренней структуры плитки в 1,67 раза.

Волгоградский гипсовый завод

Выпуск продукции

1) Строительный гипс , марка Г7

Предназначен для ведения строительных работ и изготовления строительных изделий.

2) Медицинский гипс , марка Г7

Предназначен для изготовления временных протезов, муляжных слепков и гипсовых бинтов.

3) Формировочный гипс

Отличается от строительного гипса более мелким помолом.

4) Мел молотый

Предназначен для приготовления водных клеевых окрасочных составов для внутренний отделки.

5) Штукатурная смесь

Предназначена для оштукатуривания стен и потолков с любым типом поверхности.

6) Шпаклевачная смесь

Предназначена для заделки швов между гипсокартонном, а также трещин и других дифектов.

7) Клеевая смесь

Предназначена для приклеевания гипсокартонных и др. изделей.

8) Гипсокартон

Предназначен для выравнивания стен и  потолков.

9) Различный метало профиль

для сборки мебели и ремонта.